## Slide 1: Micrographies matières premières : Graphites
R&D – YP – 19/01/2026

## Slide 2
Graphite naturel Brésilien Micrograf – ref 6600 323
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) – x 600 ( échelle 50 µm )
Paillettes de graphite en aiguilles.
Paillettes repliées pour certaines ( martelage ).
Taille des paillettes , < 100µm en majorité.

## Slide 3
Grossissement x 100
Graphite Naturel Brésilien Micrograf - 6600 323
Grossissement x 200

## Slide 4
Grossissement x 600
Graphite Naturel Brésilien Micrograf - 6600 323
Grossissement x 600
Lumière polarisée

## Slide 5
Graphite naturel Kropfmuhl KFL 99.5 – ref 6600 535
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
2 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 100 ( échelle 100 µm )
Paillettes de graphite naturel en aiguilles, régulières.
Quelques paillettes repliées ( martelage ).
Taille des paillettes , < 400µm de longueur en majorité.
Fait partie de la famille des graphites « longues paillettes »

## Slide 6
Grossissement x 50
Graphite Kropfmuhl KFL 99.5 - 6600 535
Grossissement x 100

## Slide 7
Graphite naturel Kropfmuhl RFL 99.5– ref 6600 135
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
1 grossissement : x 50 ( échelle 500 µm ) x 200 ( échelle 100 µm )
Graphite naturel sous forme de très longues paillettes en aiguilles jusque 1,2 mm longueur maxi.
Majorité ≤ 700µm. Quelques paillettes repliées ( martelage ).
Fait partie de la famille des graphites « très longues paillettes »

## Slide 8
Grossissement x 50
Graphite Kropfmuhl RFL 99.5 - 6600 135
Grossissement x 200
Photo en lumière polarisée à droite

## Slide 9
Graphite naturel Kropfmuhl GP 99.5-99.9 – ref 6600 016
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
2 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) – x 600 ( échelle 50 µm )
Graphite naturel sous forme de paillettes en aiguilles < 200µm de longueur en majorité.
Maxi 300 à 630µm longueur.
Traces de paillettes massives jusque 780µm longueur.

## Slide 10
Grossissement x 100
Graphite Kropfmuhl GP 99.5 – 99.9 - 6600 016
Grossissement x 200

## Slide 11
Grossissement x 600
Graphite Kropfmuhl GP 99.5 – 99.9 - 6600 016
Grossissement x 600
Lumière polarisée

## Slide 12
Graphite naturel SONORA Mexique – ref 6600 928
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
2 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm )
+ lumière polarisée x 200 ( échelle 100 µm ) – x 600 ( échelle 50 µm )
Graphite naturel amorphe.
Structure cristallographique spécifique qui diffère d’un graphite naturel classique.
Paillettes de formes ± arrondie et massive , < 60µm en majorité et pouvant atteindre 160µm max de long.

## Slide 13
Grossissement x 100
Graphite naturel Sonora- 6600 928
Grossissement x 200

## Slide 14
Grossissement x 200
Lumière polarisée
Graphite naturel Sonora- 6600 928
Grossissement x 600
Lumière polarisée

## Slide 15
Graphite artificiel Timrex KS75 – ref 6600 125
Commentaires :
Examen réalisé sur poudre. Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
2 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm )
+ en lumière polarisée x 200 ( échelle 100 µm ).
Graphite artificiel à base de coke de pétrole.
Texture cristallographique fluidale.
Paillettes de formes aciculaires ou arrondies < 75µm en majorité, jusque 150µm de taille maxi.
Rares paillettes allongées pouvant atteindre 350µm de longueur maxi.

## Slide 16
Grossissement x 100
Graphite Timrex KS75 - 6600 125

## Slide 17
Grossissement x 200
Lumière polarisée
Graphite Timrex KS75 - 6600 125
Grossissement x 200

## Slide 18
Grossissement x 600
Lumière polarisée
Graphite Timrex KS75 - 6600 125
Grossissement x 600