## Slide 1: Micrographies nuances métalliques :
R&D – YP – 21/01/2026

## Slide 2
Nuance 477 00
Commentaires :
Bloc de pilotage comprimé à 4 T/cm²
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Réseau de cuivre électrolytique discontinu.
Black mix en amas ± arrondis et allongés, < 350µm de taille en majorité, maxi 450µm.
Grains abrasifs vitreux, anguleux Feldspath jusque 70µm. Fe2O3 , grains grisâtres < 10µm
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique Léger | Black mix 033 90 | Mélange abrasif 4042
 | Graphite naturel Micrograf / 76+ résine phénolique / 24 Sélection granulométrique 150 – 350 µm | SiO2 / 50 + Feldspath / 25 + Fe2O3 / 25
31 | 67,5 | 1,5

## Slide 3
Grossissement x 50
477 00
Grossissement x 200
Réseau de Cu apparaît blanc et discontinu.
Les grains abrasifs se retrouvent à proximité ou dans le réseau de Cu .
Principalement grains anguleux à l’aspect vitreux ( ici Feldspath , mais pourrait être autre composant genre Silice ).
Les amas composés de graphite et résine ( liant ) sous forme d’amas ± arrondis et allongés.
Paillettes individuelles de graphite visibles dans les amas avec autour une phase amaorphe correspondant à la résine ( liant ).
Cuivre
Abrasif
( Feldspath )

## Slide 4
Grossissement x 600
477 00
Abrasif
( Feldspath )
Fe2O3
Cuivre
Paillette de graphite naturel
Liant ( résine phénolique )
Détail du black mix

## Slide 5
Nuance 377 A19
Commentaires :
Bloc de pilotage comprimé à 4 T/cm²
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Réseau de cuivre électrolytique discontinu.
Black mix en amas ± arrondis et allongés, jusque 700µm de taille maxi.
Distribution granulométrique variable liée à la sélection 0 – 500µm. WS6 dans le black mix difficilement détectable au + fort grossissement x 600 ( grains ou paillettes < 10 µm majorité )
Fibre de carbone ≤ 16µm de diamètre et jusque 140µm longueur ( forme variable, allongée ou ovoïde en fonction de l’orientation et de la coupe , ou mcx de fibres )
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique Moyen | Black mix 034 D17 | Fibre de carbone | Carbonate Zinc | C Therm
 | Graphite naturel Micrograf / 71 + WS6 / 4 + résine phénolique / 25 Sélection granulométrique 0 – 500 µm |  |  | 
40 | 56 | 1 | 2 | 1

## Slide 6
Grossissement x 50
377 A19
Grossissement x 200
Réseau de Cu apparaît blanc et discontinu.
La fibre de carbone apparaît sous forme de fibre de diamètre inférieur à 16 µm.
Le C therm n’est pas détectable ( structure proche du graphite )
Idem pour le Zinc issu du carbonate de Zinc et le WS6 dans le black mix.
Ces composants ne peuvent être identifiés que si on connaît la formulation.
Fibre carbone
Cuivre

## Slide 7
Grossissement x 600
337 A19
Fibre carbone
Cuivre
Paillette de graphite naturel
Liant ( résine phénolique )
WS6 très fin , en grains ou en paillettes

## Slide 8
Nuance 563 66
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique Léger | Black mix 050 30 | Lubrifiant MoS2 | Lubrifiant Lubolid | Abrasif SiC fin | Abrasif Coke CBH
 | Graphite naturel Micrograf / 88 + MoS2 / 4 + résine polyamide / 5,5 + résine phénolique / 2,5 Sélection granulométrique 0 – 500 µm |  |  |  | 
45 | 49,1 | 2 | 3,5 | 0,1 | 0,3

## Slide 9
Grossissement x 50
563 66
Grossissement x 200
Cuivre
Réseau de Cu apparaît blanc et discontinu par endroits.
Dans ou à la périphérie duquel on retrouve :
- Sic fin < 20µm
- Coke CBH < 15µm
- MoS2 réparti sous forme de très rares paillettes isolées (<20µm) ou en amas (< 60µm)
- Lubolid en amas jusque 130 µm de diamètre
Amas de graphoide arrondis ( jusque 850 µm de diamètre) dans lesquels on trouve du MoS2 sous forme de paillettes isolées (<20µm) ou en amas ( < 60µm)
Lubrifiant Lubolid
MoS2

## Slide 10
Nuance 619 05
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Composition : ( en % massique )
Cu Ag 20 | Black mix 026 11 | Lubrifiant WS6
 | Graphite naturel Micrograf / 93 + résine phénolique / 7 Sélection granulométrique 160 – 355 µm | 
80 | 18 | 2

## Slide 11
Grossissement x 50
619 05
Grossissement x 200
Réseau métallique Cu + Ag qui apparaît clair et continu
Le reste est le black mix , amas arrondis < 400 µm en majorité.
WS6 pas visible sur ces grossissements.
Cuivre
Argent

## Slide 12
Grossissement x 600
619 05
Cuivre qui apparaît de couleur orangée.
Argent qui apparaît de couleur blanche
WS6 difficilement détectable ( se retrouve finement dispersé dans le réseau métallique Cu Ag ).
Cuivre
Argent

## Slide 13
Nuance 565 01
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Composition : ( en % massique )
Cu Electrolytique moyen | Black mix 035 41 |  |  |  |  |  | 
 | Graphite naturel 6600 135 / 38 | Graphite naturel 6600 735 / 38 | MoS2 / 1,7 | Lubolid / 1,7 | Carbonate Zinc / 4,6 | Manganèse / 4 | Résine phénolique / 12
43 | 57 |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
Grossissement x 50
565 01
Grossissement x 200
Réseau de Cu
Cuivre
Manganèse

## Slide 15
Nuance 478 00
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique Léger | Black mix 033 05 | Abrasif SiC fin | Abrasif Coke CBH
 | Graphite naturel Micrograf / 87 + MoS2 / 6 + résine phénolique / 7 Sélection granulométrique 160 - 355 µm |  | 
34 | 65,6 | 0,1 | 0,3

## Slide 16
Grossissement x 50
478 00
Grossissement x 200
Réseau de Cu électrolytique discontinu.
A proximité ou dans le réseau de Cu on retrouve le SiC ( grains anguleux durs ) et le coke, 2 composants fins < 20µm.
Dans le primaire avec le graphite on retrouve le MoS2, constituant de structure proche du graphite, en paillettes en aiguilles de couleur grisâtre ( taille < 100µm en majorité )
Cuivre
MoS2

## Slide 17
Grossissement x 600
478 00
SiC
Cuivre
Paillette de graphite naturel
SiC
Coke CBH
MoS2
MoS2

## Slide 18
Nuance 523 07
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
3 grossissements : x 50 ( échelle 500 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm ) - x 600 ( échelle 50 µm )
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique moyen | Cuivre argenté | MoS2 | Abrasif SiC fin | Abrasif Coke CBH | Black mix 049 91 Sélection 0 -630µm |  |  | 
 |  |  |  |  | Graphite KS75 / 36,23 | Graphite SFG 75 / 36,23 | Graphite Sonora / 3,64 | Résine phénolique / 23,9
47 | 2 | 2 | 0,1 | 0,3 | 48,6 |  |  | 

## Slide 19
Grossissement x 50
523 07
Grossissement x 200
Réseau de Cu électrolytique discontinu.
Mélange de gros amas et amas plus fins de black mix, à relier à la sélection granulométrique 0 – 630 µm ( taille maxi des plus gros amas jusque 800 à 900µm )
Cuivre
MoS2

## Slide 20
Grossissement x 600
523 07
SiC
Cuivre
Coke CBH
MoS2
MoS2

## Slide 21
Grossissement x 600
523 07
Cuivre argenté de forme lamellaire
Faible couche argent en surface des paillettes visible que sur certains grains
Cuivre Electrolytique

## Slide 22
Grossissement x 600
Lumière polarisée
Lumière
523 07
Graphite Sonora
( naturel amorphe )
Graphite artificiel KS75
Graphite artificiel KS75
Graphite artificiel SFG 75