## Slide 1: Micrographies nuance métallique 646 33 :
R&D – YP – 29/01/2026
Micrographies multiples réalisés sur balais
suite à 3 demandes d’expertise
Exp 23 079
Exp 25 047
Exp 25 054
- Grossissement x 100 et x 200

## Slide 2
Nuance 646 33
Commentaires :
Examen réalisé sur coupe parallèle à la direction de compression.
Préparation et enrobage dans résine Epoxy.
2 grossissements : x 100 ( échelle 100 µm ) - x 200 ( échelle 100 µm )
Composition : ( en % massique )
Cuivre Electrolytique moyen | Black mix 016 44 | SiO2 | Feldspath | Fe2O3
 | Graphite naturel GP 99,5-99,9/ 91 + résine phénolique / 9 Sélection granulométrique 0 – 500 µm |  |  | 
57,0 | 41,5 | 1,25 | 0,125 | 0,125
Nombre micrographies | Exp 23 079 | Exp 25 047 | Exp 25 054
X 100 | 240 | 60 | 60
X 200 |  | 10 | 10
Rapport Exp | 23079 643 33 CCL micrographic analysis micrographs x100.pptx | 25047 643 33 CCL micrographic analysis test sieving cu + abrasive.pptx | 25054 643 33 CCL Plan C&D micrographic analysis.pptx